项目榜单

| 榜单名称 | 碳化硅激光剥离装备及产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 高端装备领域-高端数控机床领域 |  |  |
| 启动 时间 | 2024年1月 | 计划 完成时间 | 2025年12月 |
| 榜单具体内容 | 一、榜单问题的可行性： 激光碳化硅剥离技术作为一种非接触式的加工方法，可极大提高碳化硅剥片工艺的技术指标，有望解决传统线切割剥离方法所面临的问题。包括：剥离精度不高、表面质量差、材料损耗大以及对环境的影响。激光碳化硅剥离技术通过激光加工，可以实现高精度、高质量、无废弃物的碳化硅材料剥离，具有良好的可行性； 目前我国激光装备发展和应用在全球处于领先地位，激光器、控制系统、激光装备、激光工艺等已实现充分的市场化，研发基础具备可行性。 ###### 二、具体的技术性能指标及产业化指标 本项目将实现碳化硅皮秒激光加工装备的工程化与产业化，以提高加工效率，降低成本。 其中装备主要技术指标：波长1064nm，平均功率≥70W，脉冲宽度≤10ps，加工幅面：200mm*200mm； 装备工艺指标：研磨损耗≤50μm，切口损耗≤0.1um，单片晶圆加工时间≤15min/片；确保在微米级别的剥离精度下，实现表面光洁度达到工业要求。 ###### 三、主要设施设备及配套条件 - 在激光器方面，需已实现超快激光器1000台以上的年产量，完成标准制定，工业化产品已达到百瓦毫焦级皮秒/飞秒输出，国内主流的激光器供应商；在装备方面，有碳化硅相关装备的生产制造经验，有激光设备的制造经验。 ###### 四、实现有关关键核心技术、产业化关键环节的技术路径导向 - 本项目装备应确保在微米级别的剥离精度下，实现表面光洁度达到工业要求，同时提高加工效率，降低成本。主要设施设备及配套条件包括激光设备、光学系统、控制系统等。激光设备需具备足够的功率和稳定性，以确保高效剥离。光学系统要求精确的焦距调节和光斑尺寸控制，以满足不同加工需求。控制系统需要实现自动化控制，确保加工过程的稳定性和一致性。关键核心技术包括激光参数优化、光学系统设计、剥离工艺优化等。产业化关键环节涵盖原材料选择、生产流程设计、设备标准化等。技术路径导向应在不断优化激光参数的基础上，研发适应不同碳化硅材料的剥离工艺，实现从实验室到工业化的过渡。在产业化过程中，需要建立完善的质量控制体系，确保产品稳定性和一致性。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 一、榜单问题解决带来的经济性 激光碳化硅剥离技术的成功应用将为相关产业的快速发展提供强有力的支持。高性能碳化硅材料的生产将推动半导体、光电子等领域的技术突破，从而促进产业链的升级和优化。 本项目激光碳化硅剥离装备形成后，较传统加工方式，材料利用率提升40%，加工效率提升3倍，项目完成时，形成装备一台并实现产业示范，满足产线应用需求；项目完成1年内，形成订单，年销售量≥50台，并形成标准化装备产线。的成功应用将带来显著的经济性提升。 ###### 二、榜单问题解决后成果对于相关行业的支撑性 在产业推动方面，该技术的成功应用将解决传统剥离工艺中剥离精度、材料利用率、环境影响等问题，推动半导体、光电子等领域的技术进步。特别是在高温高频领域，碳化硅材料的应用将促进相关设备的性能提升。激光碳化硅剥离技术的成功应用将为相关产业的快速发展提供强有力的支持。高性能碳化硅材料的生产将推动半导体、光电子等领域的技术突破，从而促进产业链的升级和优化。 |  |  |