项目榜单

| 榜单名称 | 耐高温、高性能Mo-HfC合金制备技术 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域，《重点新材料首次应用示范指导目录》，编号：75 |  |  |
| 启动 时间 | 2024年1月 | 计划 完成时间 | 2026年12月 |
| 榜单具体内容 | 攻关内容： 1）HfC颗粒的可控掺杂技术 研究HfC颗粒引入方式及工艺参数对粉体成分均匀性、粉体分散程度、粉体氧含量、HfC颗粒含量等的影响规律。开发粉体表面改性技术，提高粉体分散性，防止颗粒团聚。明确混粉工艺参数窗口，实现HfC颗粒的可控、高效引入。本攻关内容可能涉及的设施包括：高温反应釜、球磨机、手套箱等。 2）Mo-HfC合金的烧结工艺 开发适合大尺寸样品制备的Mo-HfC合金烧结工艺。研究烧结方法、烧结温度、烧结时间、压力等参数对Mo-HfC致密度、微观组织、力学性能的影响规律。制定针对不同HfC含量的Mo-HfC合金的烧结工艺。本攻关内容可能涉及的设施包括：高温烧结炉等。 3）Mo-HfC合金的变形技术 研究适用于Mo-HfC合金的变形技术，通过变形加工，如锻造、轧制等，实现Mo-HfC合金的形变强化。阐明变形工艺及参数对Mo-HfC合金成形性、微观组织、力学性能的影响规律。揭示Mo-HfC合金的形变强化机制。本攻关内容可能涉及的设施包括：锻压设备、轧机等。 4）Mo-HfC合金的热处理方法及制度开发 制定提高Mo-HfC合金性能的热处理方法及工艺参数，明确热处理方法、温度、时间等对Mo-HfC合金微观组织和力学性能的影响规律。本攻关内容可能涉及的设施包括：高温热处理炉等。 预期成效： 该技术研发成熟后达到国内领先水平，进一步提高Mo-HfC合金的力学性能及应用范围，推动Mo-HfC合金的工程化制备及产业化进行，拓宽Mo-HfC合金的应用范围。 技术指标参数： Mo-HfC合金室温抗拉强度≥750MPa，断后伸长率≥10%；1000℃抗拉强度≥400MPa，断后伸长率≥10%；室温硬度≥260HV10。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 钼及钼合金广泛用作隔热材料、高温材料、电光材料、喷涂材料和钼X射线靶等。其产品形式多样，有钼棒、钼板、钼电极、钼坩埚、钼异性材等，其中板材最多。近年来随着城镇化率的不断提高，钼合金等产业迎来黄金发展期，市场规模不断增长，2018年为6803.96亿元，2022年，我国钼合金行业市场规模增长至8246.56亿元。近年来，我国的钼合金产量快速增长，2020年受疫情影响有所下滑，但整体上呈现增长态势，2018年全国钼合金产量2895.3万吨，2022年，全国钼合金产量达到了3159.6万吨，年均复合增长率为2.21%。钼合金需求与中高端制造业发展密切相关，结构上来看，包括汽车（例如高强钢）、能源（风电-高强钢、油气-耐蚀油井管/海上平台部件等、锅炉汽轮机-耐热合金）、航空航天（航空发动机及燃气轮机-高温合金等）、军工（穿甲弹、装甲车等）。随着我国制造业的快速发展，我国钼合金的需求量也快速增长。耐高温、高性能Mo-HfC合金制备技术的开发将进一步推动钼合金在我国的应用，具有极好的市场前景。 |  |  |