项目榜单

| 榜单名称 | 高压实长循环磷酸锰铁锂材料开发及应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及 方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2024-1-1 | 计划完成时间 | 2026-12-31 |
| 榜单具体内 容 | 通过榜单开展，拟解决关键科学问题包括：提升LMFP材料中Mn/Fe以及掺杂元素分布的均匀性，改善材料稳定性，提升寿命；优化LMFP材料形貌和碳包覆效果，解决其动力学性能与加工性能难以兼顾的问题，同时减轻Mn的溶出；同时，探究LMFP材料的最佳应用策略，实现电芯性能的进一步提升。 项目主要创新点： 1、Mn的姜-泰勒效应造成材料晶格畸变加剧和循环过程中Mn溶解的加剧。行业内通常寄希望于掺杂包覆等方式解决该问题，但该方法效果有限。通过本项目开发LMFP前驱体制备出发，实现原子层级的Mn/Fe均匀混合与分布优化，从而利用Fe对结构稳定的作用，减轻Mn的加入带来的结构稳定性降低和Mn溶解问题。 2、LMFP中Mn的存在带来的另一个问题是材料锂离子扩散系数的降低和电子传输速率的下降造成的功率性能恶化。现有技术方案通常通过降低材料一次颗粒粒径来实现锂离子表观扩散效率的提升。但该路线造成LMFP压实能力的显著下降，并恶化加工性能，同时影响材料循环性能。通过本榜单项目，可以利用掺杂元素对材料结晶度的改善作用，结合前驱体阶段Mn/Fe分布均匀性的提升，实现增大材料一次粒径，改善材料压实能力和加工性能的同时，同步改善材料功率和循环性能的目的。同时，通过碳包覆效果的提升，改善电子传导。 基于本榜单的技术方案，项目结束时，所开发LMFP正极材料将实现性能指标：粉体压实密度≥2.40 g/cm3，锰含量≥60％，0.1C 中值电压≥3.9V，0.1C 放电容量≥158mAh/g。以LMFP为正极材料制作的电芯：室温循环寿命≥4000次，45°C循环寿命＞1500 次。 项目实施周期预计3年。 完成榜单的主要设备包括：球磨机，烧结窑炉等材料合成设备，以及搅拌、涂覆、卷绕、分切、卷绕、注液、化成等电芯生产设备，以及XRD、激光粒度仪、粉体压实仪、碳硫分析仪、ICP、电化学工作站和手套箱等实验检测设备。 |  |  |
| 榜单效益目 标 | 榜单问题解决后，得到的LMFP材料，将应用于电动汽车和储能行业。因此，其可以带来的行业促进作用将是针对整个新能源行业的。足以在现有LFP电芯所应用的所有领域中替代LFP电芯。技术和产品的应用前景非常广阔。项目完成后，预计累计新增销售收入9000万元：累计新增利税：利润800万元，税金200万元。 |  |  |