项目榜单

| 榜单名称 | 两极温域连续氧化铝纤维关键技术研发及产业化应用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | （三）新材料领域-高性能纤维及制品和复合材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023.8 | 计划完成时间 | 2025.8 |
| 榜单具体内容 | ###### 技术方案： ###### 连续氧化铝纤维主流是通过溶胶-凝胶法制备，通常使用的原料为铝的无机盐或醇盐，并且加入催化剂，如有机酸，在水溶液中混合均匀，在醇解、水解和聚合一系列反应后得到溶胶体系，经过水浴浓缩至一定程度的黏度后开始纺丝，得到凝胶纤维，随后经过干燥、热处理制备出氧化铝纤维。 技术指标： 研制出各项性能指标达到同期国际先进水平的氧化铝纤维，纤维外观呈表面无明显断丝和毛丝，纤维直径控制在11±1 μm以内，直径CV%≤3，密度控制3.0 g/cm3以上，拉伸强度达到2.7 GPa以上，模量达到300 GPa以上，应变控制在1.0%以内。在高温环境下，纤维性能保持稳定，强度保留率≥85%（1350℃）不发生明显的损失；在极低温10K~300K下，纤维保持足够的强度和韧性，不易断裂。 ###### 产业化指标： ###### 连续氧化铝纤维满足用方长期可靠性要求，建成年产吨级两极温域连续氧化铝纤维生产线2条，经济效益5000万。 主要设施设备及配套条件： 涉及在连续氧化铝纤维的生产过程中包括预烧、热处理、纺丝、测试、清洗等多个环节的设备：预烧系统设备、低温热处理炉、动力柜、纺丝组件、喷丝板、静电纺丝滚筒收集装置、超纯水机、氧化铝线架系列、全自动透气性能测试仪、烘干法水份测定仪、透湿量测试仪、电热恒温干燥箱、压力机、钛材反应釜及体温壳体、电子万能试验机、超声波清洗机、不锈钢丝盘水槽、收卷机、牵伸热辊控制系统、气氛回转炉、水蒸气发生炉、冷却塔等。 拟突破的关键核心技术： （1）水性无机凝胶前驱体的同步法制备；（2）脆性原丝长纺程干法连续成型的过程控制；（3）连续氧化铝晶体纤维中晶体结构转变的调控。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 两极温域连续氧化铝纤维不仅可以作为一种独立的结构材料和功能材料使用，还可以与金属、陶瓷、树脂基体具有良好的兼容性，可以实现“结构-防热-隐身”等多功能于一身，是先进航空航天器结构部件、火箭燃烧室内衬、核反应堆壁、隐身材料、高温气体过滤器、微电子高温传感器、高速气动轴承和极端条件密封零件、临近空间飞行器及可重复使用航天器等先进高温热结构材料的最终“理想”材料，该材料寓军于民，军民融合。初步统计连续氧化铝纤维主要应用在航空航天、轨道交通、工业防护、节能环保等领域，该产品直接市场价值约610亿元左右，可带动2600亿元相关产品发展，其中轨道交通用量约占35%，工业防护约32%，节能环保约27%，航空航天约占6%左右。连续氧化铝纤维需求已明确，一旦产业化技术上取得突破，该材料将展现出广阔的发展前景和巨大的商业潜力。 连续氧化铝纤维的成功产业化将减少对进口材料的依赖，提高我国在高性能材料领域的核心竞争力。同时，连续氧化铝纤维可制造出更加复杂和精细的器件，满足冶金、能源、汽车、无人机等民用领域的改革需求，带动我国高端产业快速发展。技术研发和产业化过程中将涌现一批优秀科技人才和创新成果，为我国科技进步和创新发展注入新动力。 |  |  |